Customer Name: University of Arizona						OSI WO#: 1531-02

Purchase Order: P623564								PN: 4690

Customer PN: MAESTRO - Element 2						Material: Fused Silica

Quantity: 1										Date: 12/17/02

Quantity Tested: 1									Lot#: 1

| Parameter | Specification | Actual Meas. #1 |
| --- | --- | --- |
| Diameter | 300.000 +/-.250 | 300.083 |
|  | Width | - | - |
|  | Center Thickness | 40.000 +/-.025 | 39.970 |
| Radius S1 | 363.986 +/-.020 (cx) | 363.995 (cx) |
|  | Sag S1 | 32.345 | 32.363 |
|  | Power S1 (wv) | - | - |
|  | Irregularity S1 (wv) | .250 | .088 center / .086 edge |
|  | Surface Quality / SD S1 | 40/20 | <40/20 |
|  | Clear Aperture S1 | 278.000 | 278.000 |
| Radius S2 | Plano | Plano |
|  | Sag S2 | 0.000 | 0.000 |
|  | Power S2 (wv) | 2.000 | .059 center / .001 edge |
|  | Irregularity S2 (wv) | .250 | .085 center / .099 edge |
|  | Surface Quality / SD S2 | 40/20 | <40/20 |
|  | Clear Aperture S2 | 276.000 | 276.000 |
| TIR | .025 | .015 |
|  | Wedge | - | - |
|  | Flat dimension - reference | - | - |
|  | ID dimension – reference | - | - |
|  | Coating | None | None |

NOTES: