Customer Name: University of Arizona						OSI WO#: 1531-05

Purchase Order: P623564								PN: 4693

Customer PN: MAESTRO - Element 5						Material: CaF2

Quantity: 1										Date: 12/17/02

Quantity Tested: 1									Lot#: 1

| Parameter | Specification | Actual Meas. #1 |
| --- | --- | --- |
| Diameter | 270.000 +/-.250 | 270.180 |
|  | Width | - | - |
|  | Center Thickness | 100.000 +/-.300 | 100.114 |
| Radius S1 | 250.520 +/-.020 (cx) | 250.521 (cx) |
|  | Sag S1 | 39.486 | 39.544 |
|  | Power S1 (wv) | - | - |
|  | Irregularity S1 (wv) | .250 | .092 center / .138 edge |
|  | Surface Quality / SD S1 | 40/20 | <40/20 |
|  | Clear Aperture S1 | 250.000 | 250.000 |
| Radius S2 | 210.910 +/-.020 (cx) | 210.910 (cx) |
|  | Sag S2 | 48.867 | 48.942 |
|  | Power S2 (wv) | - | - |
|  | Irregularity S2 (wv) | .250 | .075 center / .165 edge |
|  | Surface Quality / SD S2 | 40/20 | <40/20 |
|  | Clear Aperture S2 | 248.000 | 248.000 |
| TIR | .025 | .020 |
|  | Wedge | - | - |
|  | Flat dimension - reference | - | - |
|  | ID dimension – reference | - | - |
|  | Coating | None | None |

NOTES: Arrow on edge points toward S1 (250.52mm cx ROC)